LTM GROUP

249032 Калужская обл., г. Обнинск, Муниципальная промышленная зона, Киевское шоссе, 70. Тел: 8(48439)2-31-05

факс: 8(48439)2-31-06

Технические характеристики фиброцементной плиты Cemboard:

| Размеры | 8*1195*3050 мм |
| --- | --- |
| Размеры max | 4-20*1220*3100 мм |
| Размеры min | 4-20*400*400 мм |
| Материал | Фиброцементная плита |
| Масса | 13,2 кг/м2 |
| Плотность | от 1.65 г/см3 |
| Предел прочности при изгибе | 26.0 Н/мм2 16.0 Н/мм2 |
| Коэффициент упругости | 15,000 Н/мм2 |
| Устойчивость к давлению | 50 Н/мм2 |
| Равновесная влажность | 4,0 % массы при 20% относительной влажности воздуха, 10,0 % массы при 95% относительной влажности воздуха |
| Расширение от влажности | 2,0 мм/м при 30-95% относительной влажности воздуха |
| Температурное расширение | 0.01 мм/мK |
| Теплопроводность | 0.6 Вт/мK |
| Коэффициент диффузии | 240 при 0-50% относительной влажности воздуха 120 при 50-100% относительной влажности воздуха |
| Морозостойкость | 150 циклов |
| Класс пожаростойкости | Г1 |
| Содержание влаги (air-dried) | ~ 8 % |
| Температурная устойчивость | До 80 °C |